纺织细分行业检测项目与仪器配备

| 产品名称 | 标准编号 | 主要检验项目 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棉针织内衣 | GB/T 8878-2002 | 顶破强力，纤维含量，甲醛含量，pH值，水洗尺寸变化率，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 针织运动服 | FZ/T 73007-2002 | 顶破强力，水洗尺寸变化率，水洗后扭曲率，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，耐光汗复合色牢度，起球，甲醛含量，pH值，纤维含量，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 针织T恤衫 | FZ/T 73008-2002 | 顶破强力，水洗尺寸变化率，水洗后扭曲率，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，耐光汗复合色牢度，起球，甲醛含量，pH值，纤维含量，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 涤纶针织面料 | FZ/T 72001-1992 | 干燥重量，顶破强力，缩水率，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度 | 全幅1米 |
| 袜子 | FZ/T 73001-1998 | 横向延伸，干燥重量，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 外观质量40双，横向延伸10双，干燥重量10双，色牢度每色别1双 |
| 针织人造毛皮 | FZ/T 72002-1993 | 幅宽，单位面积质量，断裂强度，顶破强力，脱毛量，缩水率，耐洗色牢度，耐干洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度 | 针织 |
| 毛针织品 | FZ/T 73018-2002 | 纤维含量，胀破强度，编织密度系数，起球，含油脂率，单件重量，松驰尺寸变化率，毡化尺寸变化率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 低含毛混纺及仿毛针织品 | FZ/T 73005-2002 | 纤维含量，起球，松驰尺寸变化率，单件重量，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐水色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 纯毛、毛混纺毛毯 | FZ/T 61001-1991 | 条重偏差，断裂强度，缩水率，脱毛量，纤维含量，耐光色牢度，耐水色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，含油率，外观质量 | 外观质量20张，其它项目1张 |
| 拉舍尔晴纶毛毯 | FZ/T 61004-1991 | 长度，宽度，条重偏差，断裂强度，缩水率，脱毛量，纤维含量，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐水色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 外观质量20张，其它项目1张 |
| 毛巾 | FZ/T 62006-2003 | 密度，重量，规格尺寸，断裂强力，吸水性，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 毛巾被外观40条、物理指标50cm全幅，其它产品外观100条、物理指标浴巾1条、毛巾3条 |
| 被套 | FZ/T 62005-2003 | 缩水率，断裂强力，密度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，规格尺寸，外观质量 | 外观质量40条 |
| 床单 | FZ/T 62007-2003 | 密度，重量，断裂强力，水洗尺寸变化率，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，规格尺寸，外观质量 | 外观质量40条 |
| 羊绒针织品 | FZ/T 73009-1997 | 纤维含量，单件重量，胀破强度，编织密度系数，起球，含油脂率，松驰收缩率，耐光色牢度，耐洗渍色牢度，耐汗渍色牢度，耐水色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 针织工艺衫 | FZ/T 73010-1998 | 纤维含量，单件重量，水洗尺寸变化率，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 文胸 | FZ/T 73012-1998 | 纤维含量，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 针织泳装 | FZ/T 73013-1998 | 纤维含量，弹性伸长率，弹缍回复率，耐氯水色牢度，耐洗色牢度，耐海水色牢度，耐光色牢度，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 针织成品布 | FZ/T 72004.2-2000 | 纤维含量，干燥重量，顶破强力，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度 | 1.2米三幅 |
| 针织保暖内衣 絮片类 | FZ/T 73016-2000 | 保暖率，干燥重量，透气率，透湿量，起球，顶破强力，水洗尺寸变化率，弹性伸长率，甲醛含量，纤维含量，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |
| 针织睡衣 | FZ/T 73017-2000 | 顶破强力，水洗尺寸变化率，耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，甲醛含量，纤维含量，外观质量 | 内在质量3件，外观质量20件（每种规格不少于5件） |

服装类产品检验项目简介

| 产品名称 | 标准编号 | 主要检验项目 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衬衫 | GB/T 2660-1999 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），水洗收缩率，水洗后起皱级差，缝口纰裂程度，甲醛含量 | 外观检验10件，水洗3件，缝口纰裂各部位5个试样 |
| 男西服、大衣 | GB/T 2664-2001 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），干洗收缩率，干洗后起皱级差，缝口纰裂程度，粘合衬剥离强力，起球，甲醛含量，耐干洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 外观检验10件，干洗3件，缝口纰裂3个试样 |
| 女西服、大衣 | GB/T 2665-2001 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），干洗收缩率，缝口纰裂程度，后裆缝缝接强力，起球，甲醛含量，耐干洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 外观检验10件，干洗3件，缝口纰裂3个试样 |
| 男、女西裤 | GB/T 2666-2001 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），干洗收缩率，缝口纰裂程度，后裆缝缝接强力，起球，甲醛含量，耐干洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 外观检验10件，干洗3件，缝口纰裂3个试样 |
| 风雨衣 | FZ/T 81010-2001 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），干洗收缩率，干洗后起皱级差，接缝强力，缝口纰裂程度，粘合衬剥离强力，起球，甲醛含量，耐干洗色牢度，耐水洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度 | 外观检验10件，干洗3件，缝口纰裂3个试样 |
| 睡衣套 | FZ/T 81001-1991 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），缩水率，后裆缝缝接强力，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 外观检验10件 |
| 儿童服装、学生服 | FZ/T 81003-2003 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），干洗收缩率，干洗后起皱级差，缩水率，缝口纰裂程度，后裆缝缝接强力，粘合衬剥离强力，起球，甲醛含量，pH值，耐干洗色牢度，耐水洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度，耐唾液色牢度（婴儿服装） | 外观检验10件，干洗（或水洗）3件，缝口纰裂3个试样 |
| 连衣裙,裙套 | FZ/T 81004-2003 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），水洗尺寸变化率，干洗尺寸变化率，剥离强度，起毛起球，缝口纰裂程度，甲醛含量，pH值，原料的成分和含量，耐干洗色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度 | 外观检验10件 |
| 牛仔服装 | FZ/T 81006-1992 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识） | 外观检验10件 |
| 单、夹服装 | FZ/T 81007-2003 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），水洗尺寸变化率，干洗尺寸变化率，剥离强度，起毛起球，缝口纰裂程度，后档缝缝接强力，甲醛含量，pH值，原料的成分和含量，耐干洗色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度 | 外观检验10件 |
| 茄克衫 | FZ/T 81008-1994 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识） | 外观检验10件 |
| 领带 | FZ/T 81011-1999 | 外观检验（尺寸及造型偏差、缝制质量、外观质量、标识），耐汗渍色牢度，耐熨烫（热压）色牢度，耐摩擦色牢度 | 外观检验10条 |
| 棉服装 | GB/T 2662-1999 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），缝口纰裂程度，甲醛含量，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 外观检验10件 |
| 人造毛皮服装 | FZ/T 81009-1994 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识 | 外观检验10件 |
| 皮革服装 | QB/T 1615-1997 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识） | 外观检验3件 |
| 丝绸围巾 | FZ/T 43014-2001 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观疵点、标识），耐洗色牢度，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，水洗尺寸变化率，甲醛含量 | 外观检验10条 |
| 羽绒服装 | GB/T 14272-2002 | 外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识）, 耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，缝口纰裂程度，甲醛含量，pH值 | 外观检验10件 |

棉花及其它类产品检验项目简介

| 产品名称 | 标准编号 | 主要检验项目 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 棉花 | GB 1103-1999 | 品级,长度,回潮率,含杂率,马克隆值 | 每样（完整成片）300克 |
| 棉胎 | GH/T 1020-2000 | 等级，含杂率，网纱，研磨，重量 | 3床 |
| 喷胶棉絮片 | FZ/T 64003-1993 | 重量偏差，幅宽，蓬松度，压缩性能，保暖性，耐水洗性能 | 2米 |
| 薄型粘合法非织造布 | FZ/T 64004-1993 | 重量偏差，幅度，断裂强力，缩水率，热收缩率 | 全幅2米 |
| 布绒玩具 | GB 9832-1993 | 填充物安全卫生，可拆卸小零件,边缘,缝纫,产品完整,塞制要求,零件对称,产品外观,色差,塑料件表面,阻燃,塑料袋厚度,活动关节牢度,涂料附着度,发声,不可拆卸小零件,标志和使用要求,缝制要求,拼缝强度 | 3个 |
| 絮用纤维制品 | GB 18383-2001 | 原材料要求，感官要求，含杂率，卫生要求，标识 | 1件 |
| 国旗 | GB 12982-1996 | 形状图案尺寸，颜色误差，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐气候色牢度，缝制质量，旗面质量 | 3面 |

化纤类产品检验项目简介

| 产品名称 | 标准编号 | 主要检验项目 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涤纶低弹丝 | FZ/T 14460-2001 | 线密度偏差，断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，断裂伸长率变异系数，卷曲收缩率及变异系数，卷曲稳定度及变异系数，染色均匀度，含油率，网络度及变异系数 | 15筒 |
| 涤纶预取向丝 | FZ/T 54003-1993 | 线密度偏差，断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，断裂伸长率变异系数，条干均匀度 | 15筒 |
| 有色涤纶低弹丝 | FZ/T 54005-1994 | 线密度偏差，断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，断裂伸长率变异系数，卷曲收缩率，沸水收缩率，色泽均匀度 | 15筒 |
| 有色涤纶牵伸丝 | FZ/T 54006-1994 | 线密度偏差，断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，断裂伸长率变异系数，条干均匀度，沸水收缩率，色泽均匀度，含油率 | 15筒 |
| 锦纶弹力丝 | FZ/T 54007-1996 | 线密度偏差，断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，断裂伸长率变异系数，卷曲收缩率，卷曲稳定度，捻度，染色均匀度 | 15筒 |
| 锦纶牵伸丝 | GB/T 16603-1996 | 线密度偏差，断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，断裂伸长率变异系数，沸水收缩率，染色均匀度，条干均匀度 | 15筒 |
| 涤纶牵伸丝 | GB/T 8960-2001 | 线密度偏差，断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，断裂伸长率变异系数，沸水收缩率，染色均匀度，含油率，条干均匀度，网络度 | 15筒 |
| 桑蚕丝织物 | GB/T 15551-1995 | 幅度，密度，单位面积质量，断裂强度，撕破强度，水洗尺寸变化率，折皱弹性回复角，耐洗色牢度，耐水色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度 | 15筒 |
| 涤纶短纤维 | FZ/T 14464-1993 | 断裂强度，断裂强度变异系数，断裂伸长率，线密度偏差，长度偏差，起长纤维率，倍长纤维含量，疵点含量，卷曲率，卷曲数,干热收缩率，比电阻，含油率 | 15筒 |

布类产品检测项目简介

| 产品名称 | 标准编号 | 检测项目 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梭织布料产品 | （不同布类产品有不同标准，下面列出常见品种） | 通用检测项目：纤维含量，甲醛含量，pH值，断裂强度，撕破强度，缝接（滑移）强力（或缝口脱开/纰裂程度），水洗尺寸变化率、染色牢度（根据不同品种、用途检测不同的牢度项目） | / |
| 棉本色布 | GB/T 406-1993 | 幅度，密度，断裂强度，棉结杂质 | 全幅1米 |
| 棉印染布 | GB/T 411-1993 | 幅度，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度，耐熨烫色牢度，耐刷洗色牢度 | 全幅1.5米 |
| 精梳涤棉混纺印染布 | GB/T 5426-1997 | 幅度，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度，耐熨烫色牢度，耐刷洗色牢度 | 全幅1.5米 |
| 棉印染灯芯绒 | GB/T 14311-1993 | 幅度，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐熨烫色牢度 | 全幅1.5米 |
| 色织棉布 | FZ/T 13007-1996 | 幅度，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 全幅1.5米 |
| 色织牛仔布 | FZ/T 13001-2001 | 幅度，密度，断裂强度，撕破强度，水洗尺寸变化率，纬斜尺寸变化，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 全幅1.5米 |
| 合成纤维丝织物 | GB/T 17253-1998 | 幅度，密度，单位面积质量，断裂强度，撕破强度，水洗尺寸变化率，折皱弹性回复角，缝口脱开程度，起毛起球，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐水色牢度，耐摩擦色牢度，耐熨烫色牢度，耐汗渍色牢度 | 全幅1.5米 |
| 桑蚕丝织物 | GB/T 15551-1995 | 幅度，密度，单位面积质量，断裂强度，撕破强度，水洗尺寸变化率，折皱弹性回复角，耐洗色牢度，耐水色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度 | 全幅1.5米 |
| 精梳毛织品 | FZ/T 24002-1993 | 幅度，重量，缩水率，纤维含量，起球，断裂强力，撕破强力，汽蒸收缩率，含油率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度，耐热压（潮压）色牢度，耐水色牢度 | 全幅1.5米 |
| 精梳低含毛混纺及纯化纤毛织品 | FZ/T 24004-1993 | 幅度，重量，缩水率，纤维含量，起球，断裂强力，含油率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度，耐热压（潮压）色牢度，耐水色牢度 | 全幅1.5米 |
| 色织中长涤粘混纺布 | FZ/T 13011-1998 | 幅度，密度，水洗尺寸变化率，断裂强度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 全幅1.5米 |
| 涤粘中长混纺印染布 | FZ/T 14005-1995 | 幅宽，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐刷洗色牢度，耐熨烫色牢度 | 全幅1.5米 |
| 棉涤混纺印染布 | FZ/T 14007-1998 | 幅宽，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐熨烫色牢度，耐汗渍色牢度，耐刷洗色牢度 | 全幅1.5米 |
| 亚麻色织布 | FZ/T 33004-1994 | 幅宽，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐熨烫色牢度 | 全幅1.5米 |
| 印染涤麻（苎麻）混纺布 | FZ/T 33007-1999 | 幅宽，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，折皱回复角，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐熨烫色牢度，耐刷洗色牢度，耐汗渍色牢度 | 全幅1.5米 |
| 苎麻色织布 | FZ/T 33009-1999 | 幅宽，密度，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度 | 全幅1.5米 |
| 苎麻印染布 | FZ/T 34001-1992 | 幅宽，密度，断裂强度，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐熨烫色牢度，耐汗渍色牢度，耐刷洗色牢度 | 全幅1.5米 |
| 再生纤维素丝织物 | GB/T 16605-1996 | 幅宽，密度，单位面积重量，断裂强度，水洗尺寸变化率，耐洗色牢度，耐水色牢度，耐摩擦色牢度，耐汗渍色牢度 | 全幅1.5米 |
| 防水锦纶丝织物 | FZ/T 43012-1999 | 幅宽，密度，单位面积质量，断裂强度，撕破强度，水洗尺寸变化率，抗湿性能，耐光色牢度，耐洗色牢度，耐水色牢度，耐摩擦色牢度 | 全幅1.5米 |
| 阻燃机织物 | GB 17591-1998 | 阻燃性能，断裂强度，撕破强度 | 全幅1米 |