美国纺织品防火测试标准方法浅析

| 规例/ 标准 | 16 CFR 1610 | 16 CFR 1615/1616 |
| --- | --- | --- |
| 产品类别 | CPSC 16 CFR 1610为衣着类纺织品（一般成衣）的防火标准，但不包帽子、手套、鞋子及衬里（interlining），此一标准是纺织品与成衣防火的最低要求，适用于所有成人及儿童成衣。 | 针对儿童睡衣防火作更严格的规范，所有作为儿童睡衣用途之成衣或材料，必需符合此规范，其测试必须依Fabric testing，Prototype seam/trim testing & Production garment testing等步骤进行。 |
| 处理 | 根据特定的程序经过干洗后在温度35℃浴比1：30的水中5分钟，清洗2遍，低温烘干1小时。 | 根据AATCC124的水洗方法在60度的温度下水洗,(66±5)℃下滚筒烘干.50次.放置样品在105℃的烘箱里30分钟. |
| 样品尺寸 | 选择燃烧快的方向来取样。2 英寸x 6英寸(原样和处理后的样品各5片) | 5片3.5 英寸宽x 10英寸 |
| 火焰 | 气体：丁烷，火焰高度:5/16英寸,时间：1s | 气体：97%的甲烷，火焰高度:1.5英寸,时间:2s |
| 测试 | 测试分两组(原样和处理的样品), 根据燃烧时间及在45度燃烧室内的燃烧状况，记录火的蔓延时间. | 把试样悬挂在测试架上，火焰在测试样的底部点火燃烧3秒钟后，再把火焰移开，待测试样上火焰自行熄灭后，量测燃烧毁损部份之长度。 |
| 评判要求 | 表面平整面料: 等级1:火焰蔓延时间不小于3.5s或者面料不着火. 等级3: 火焰蔓延时间小于3.5s, 表面有绒面料： 等级1：火焰蔓延时间大于7s，包括表面烧7S，底面未烧的即火的强度不足以使底布燃烧、炭化或烧焦。 等级2：火焰蔓延时间4到7s，且火的强度足以使底布燃烧、炭化或烧焦，此等级介于等级1和等级3之间。 等级3：火焰蔓延时间小于4s，迅速燃烧，底部被烧焦. | 总的要求 1、5个样品平均的炭化不超过7英寸； 2、任何一个单独的样品不超过10英寸. |