纺织产品安全技术检测指标分类

根据GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》，进行对甲醛含量、PH值、耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、异味、可分解芳香胺染料、GB 18401 全项+成分、GB 18401全项检测。

纤维含量

定性分析、显微镜分、加做成衣分析。

外观检验

根据GB 5296.4,GB 18401，GB/T 17759 等标准，进行包含成衣外观检验、标识与使用说明标识、布面疵点检测。

色牢度

色差（色牢度评级）、耐水色牢度、耐汗渍色牢度（酸/碱）、耐摩擦色牢度（干/湿）、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、耐干洗色牢度、耐人造光色牢度、耐光、汗复合色牢度、拼接互染程度、耐海水色牢度、耐氯化水色牢度（游泳池水）、耐热压色牢度、耐刷洗色牢度。

尺寸稳定性及相关测试

水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、成衣扭斜角、松弛收缩、毡化收缩、干洗尺寸变化率、毛织物尺寸变化率（静态浸水法）、洗涤后外观（成衣）、粘合衬服装耐水洗测试

强力及品质

断裂强力及伸长率、撕破强力、胀破强力、粘合强力/剥离强度、拉伸伸长及回复、起毛起球、耐磨性能、硬挺度、防钩丝、折痕回复角、直、横向延伸值(袜子)、脱毛率（毛巾）、脱毛量( 毛毯)。

结构分析

织物密度（机织物）、纱线支数、编织密度系数、织物长度和幅宽、织物厚度、织物重量、纬斜和弓纬、织物组织结构（简单）、织缩。

功能性

保温性能、吸水性、燃烧性能、防静电性能、防水性能、吸湿快干、透气性、透湿性、易去污性、拒油性、防紫外线、抗菌性。

化学分析试验

重金属分析、含水率/回潮率、含油脂率、二氯甲烷可溶性物质、PCP四氯苯酚、TECP五氯苯酚、农药残留、增塑剂（邻苯二甲酸酯）、PVC plasticizer、富马酸二甲酯、二甲基甲酰胺、

氯化苯和氯化甲苯残留量、禁/限用阻燃剂、烷基酚聚氧乙烯醚APEO、全氟辛烷黄酰基化合物和全氟辛酸PFOS/PFOA。